ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ

ТИПЫ

ГОСТ 2333-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗАССР

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ

Типы

Steel wire. Types

ГОСТ

2333-80*

Взамен

ГОСТ 2333-57

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 апреля 1980 г. № 1941 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 17.06.86 № 1507 срок действия продлен

до 01.01.97

1. Настоящий стандарт устанавливает типы проволоки, классифицированные по основным эксплуатационным характеристикам.

2. Проволока подразделяется по признакам, указанным в пп. 2.1-2.6.

2.1. По форме поперечного сечения:

круглая;

фасонного профиля;

квадратная,

прямоугольная,

трапециевидная,

трехгранная,

шестигранная,

овальная,

сегментная,

зетобразная,

иксобразная,

клиновидная,

периодического профиля,

специального профиля.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. По размерам на группы:

1-й группы менее 0,10 мм;

2-й группы от 0,10 до 0,20 мм;

3-й группы от 0,20 до 0,40 мм;

4-й группы от 0,40 до 0,80 мм;

5-й группы от 0,80 до 1,60 мм;

6-й группы от 1,60 до 4,00 мм;

7-й группы от 4,00 до 6,00 мм;

8-й группы от 6,00 до 8,00 мм включ.;

9-й группы свыше 8,00 мм.

Примечания:

1. Размеры круглой проволоки и проволоки периодического профиля определяют номинальным диаметром.

2. Размеры проволоки фасонного профиля определяют по максимальному размеру профиля.

2.3. По химическому составу стали:

из низкоуглеродистой стали с массовой долей углерода до 0,25 % включ.;

из углеродистой стали с массовой долей углерода свыше 0,25 %;

из легированной стали;

из высоколегированной стали;

из сплавов с особыми свойствами (коррозионно-стойких, жаростойких, жаропрочных, прецизионных).

2.4. По виду конечной обработки, обеспечивающей заданный комплекс механических свойств:

термически обработанная:

отожженная;

отпущенная;

закаленная и отпущенная;

нормализованная;

патентированная;

отпущенная под напряжением (стабилизированная);

термически необработанная:

холоднотянутая;

холоднокатаная;

горячетянутая (теплотянутая);

калиброванная.

2.5. По виду поверхности:

без дополнительной отделки поверхности после деформации (в том числе проволока с остатками технологических покрытий - меди, фосфата, буры, наносимых на поверхность для подготовки металла к волочению);

тянутая после предварительной шлифовки, обточки или обдирки на промежуточном размере;

со специальной отделкой поверхности (путем удаления поверхностного слоя):

полированная,

шлифованная,

травленая;

покрытая:

с металлическим покрытием (оцинкованная, луженая, омедненная, латунированная, алюминированная, и с другими покрытиями),

с неметаллическим покрытием (покрытая полимерами, фосфатированная и с другими покрытиями);

светлая (термически обработанная в защитной атмосфере);

оксидированная (окисленная, термически обработанная с цветами побежалости);

черная (термически обработанная, покрытая окалиной).

2.6. По назначению:

общего назначения;

для армирования железобетонных конструкций;

для армирования предварительно-напряженных железобетонных конструкций;

сварочная;

наплавочная;

канатная;

спицевая;

для гибких тяг централизации сигналов и стрелок;

пружинная;

для армирования резинотехнических изделий;

струнная;

для пружинных шайб;

для производства сеток;

для воздушных линий связи;

для сердечников проводов;

для проводов и кабелей;

для бронирования проводов и кабелей;

бандажная;

для нагревательных элементов, элементов сопротивления;

для упругих элементов;

с заданным температурным коэффициентом линейного расширения;

для записи гармонических сигналов;

конструкционная разного назначения;

для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения;

для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения;

|  | Характеристика проволоки |
| --- | --- |
|  | по форме поперечного сечения | по размеру |
| Назначение проволоки | круг- | Фасонного профиля | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й |
|  | лая | квадратная | прямоугольная | трапециевидная | трехгранная | шестигранная | овальная | сегментная | зетобразная | иксобразная | клиновидная | периодического профиля | специального профиля | группы | группы | группы | группы | группы | группы | группы | группы | группы |
| Общего назначения | + |
| + | + | + | + | + | + | 4- | + |
| Для армирования железобетонных конструкций | + |
|  | + |
|  | + | + | + |
|  | Для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций | + |
|  | + |
|  | + | + | + |
|  | Сварочная | + |
|  | + | + | + | + | + | + |
|  | Наплавочная | + |
|  | + | + | + | + | + | + |
|  | Канатная | + |
| + | + | + |
|  | + | + | + | + | + |
| Спицевая | + |
| + | + |
| Для гибких тяг централизации сигналов и стрелок | + |
|  | + |
| Пружинная | + | + |
| , |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Для армирования резинотехнических изделий | + |
|  | + | + | + | + |
|  | Струнная | + |
|  | + | + | + | + |
|  | Для пружинных шайб |
| + | + | + |
|  | + | + | + | + | + | + |
| Для производства сеток | + |
|  | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Для воздушных линий связи | + |
|  | + | + | + |
| Для сердечников проводов | + |
|  | + | + | + |
| Для проводов и кабелей | + |
|  | + | + | + | + | + | + |
|  | Для бронирования проводов и кабелей | + |
|  | + | + | + | + |
|  | Бандажная | + |
| + | + | + |
|  | Для нагревательных элементов, элементов сопротивления | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + |

Продолжение

|  | Характеристика проволоки |
| --- | --- |
| Назначение проволоки | по химическому составу стали | по виду конечной обработки, обеспечивающей заданный комплекс механических свойств |
| термически обработанная | термически необработанная |
|  | Общего назначения | + | . |
| + |
| + |
|  | Для армирования железобетонных конструкций | + |
|  | + |
|  | Для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций |
| + |
|  | + |
| + |
| Сварочная | + |
| + | + | + | + |
| + |
|  | Наплавочная |
| + | + | + |
| + |
| + |
|  | Канатная |
| + |
| + |
| + | + |
| Спицевая |
| + |
| + |
|  | Для гибких тяг централизации сигналов и стрелок |
| + |
| + |
|  | Пружинная |
| + | + | + |
| + |
| + |
| + |
|  | Для армирования резинотехнических изделий |
| + |
| + |
|  | Струнная |
| + |
| + |
|  | Для пружинных шайб |
| + | + |
|  | + |
| + |
|  | Для производства сеток | + | + |
| + |
| + |
| + | + |
| Для воздушных линий связи | + |
|  | + |
| + |
|  | Для сердечников проводов |
| + |
| + |
|  | Для проводов и кабелей | + | + |
| + |
| + |
| + |
|  | Для бронирования проводов и кабелей |
| + | + | + |
| + |
| + |
|  | Бандажная |
| + |
| + |
| + |
|  | Для нагревательных элементов, элементов сопротивления |
|  | + | + |

Продолжение

|  | Характеристика проволоки |
| --- | --- |
|  | по виду поверхности |
| Назначение проволоки | для дополнительной | Тянутая после предваритель- | со специальной отделкой поверхности путем удаления поверхностного слоя | покрытая |
| оксидированная (окис- |
| отделки | ной шли- | полирован- | шлифованная | травленая | с металлическим покрытием | с неметаллическим покрытием | светлая | ленная | черная |
|  | поверхности после деформации | фовки, обточки или обдирки на промежуточном размере | ная |
|  | оцинкованная | Луженая | омедненная | латунированная | алюминированная | с другими покрытиями | покрытия полимерами | фосфатированная | с другими покрытиями |
|  | Общего назначения | + |
|  | + |
|  | + |
| + |
| Для армирования железобетонных конструкций | + |
| Для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций |
| + |
|  | Сварочная | + | + |
|  | + |
|  | + |
|  | + | + | + |
| Наплавочная | + |
| + |
|  | + |
|  | Канатная | + |
|  | + |
|  | Спицевая | + |
| Для гибких тяг централизации сигналов и стрелок |
| + |
|  | Пружинная | + | + | + | + |
|  | + | + |
|  | Для армирования резинотехнических изделий | + |
|  | + |
| + | + |
| Струнная | + |
| + |
| Для пружинных шайб | + |
| Для производства сеток | + |
| + | + | + | + |
| + |
|  | + |
| + |
| Для воздушных линий связи |
| + |
|  | Для сердечников проводов |
| + |
|  | Для проводов и кабелей | + |
|  | + | + |
| + |
| Для бронирования проводов и кабелей |
|  | + | + |
|  | Бандажная |
|  | + |
| Для нагревательных элементов, элементов сопротивления |
|  | + |
| + | + | + |

Продолжение

|  | Характеристика проволоки |
| --- | --- |
|  | по форме поперечного сечения | по размеру |
| Назначение проволоки | круг- | Фасонного профиля | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й |
|  | лая | квадратная | прямоугольная | трапециевидная | трехгранная | шестигранная | овальная | сегментная | зетобразная | иксобразная | клиновидная | периодического профиля | специального профиля | группы | группы | группы | группы | группы | группы | группы | группы | группы |
| Для упругих элементов | + |
|  | + | + | + | + | + |
| С заданным температурным коэффициентом линейного расширения | + |
| + | + | + | + | + |
|  | Для записи гармонических сигналов | + |
|  | + |
| Конструкционная разного назначения | + | + | + |
| + |
|  | + | + | + | + | + | + | + |
| Для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения | + |
| + | + | + | + | + | + |
| Для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения | + |
|  | Для крепежных изделий, изготавливаемых методом холодною выдавливания и высадки | + |
|  | + | + | + | + | + |
| Шплинтовая | + | + |
| + |
|  | + | + | + | + | + | + |
| Полиграфическая | + |
|  | + | + | + |
| Игольная | + | + |
| + | + | + | + | + |
| Гребнечесальная | + |
|  | + | + |
|  | Бердная | + |
|  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кардная | + |
| + |
| + |
|  | + | + | + |
| Ремизная | + |
| + |
|  | + | + | + |
| Колковая |
| + | + |
|  | Увязочная | + |
| + | + | + |

Продолжение

|  | Характеристика проволоки |
| --- | --- |
| Назначение проволоки | по химическому составу стали | по виду конечной обработки, обеспечивающей заданный комплекс механических свойств |
| термически обработанная | термически необработанная |
|  | Для упругих элементов |
|  | + | + |
| + |
|  | С заданным температурным коэффициентом линейного расширения |
|  | + | + |
| + |
|  | Для записи гармонических сигналов |
|  | + |
|  | + - |
|  | Конструкционная разного назначения | + | + | + | + |
| + | + | + |
| + |
| + |
|  | Для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения |
|  | + |
|  | + |
|  | Для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения | + |
|  | + |
|  | Для крепежных изделий, изготавливаемых методом холодного выдавливания и высадки | + | + | + | + |
| + |
|  | + |
| Шплинтовая | + |
| + | + |
| + |
| + |
|  | Полиграфическая |
| + |
| + |
| + |
| + |
|  | + |
| Игольная |
| + | + |
|  | + |
| + |
|  | + |
| Гребнечесальная |
| + | + |
|  | + |
|  | Бердная | + |
|  | + |
|  | Кардная |
| + |
| + |
|  | Ремизная |
| + |
| + |
|  | Колковая | + |
|  | + |
|  | Увязочная | + | + |
| + |
|  | + |

Продолжение

|  | Характеристика проволоки |
| --- | --- |
|  | по виду поверхности |
| Назначение проволоки | для дополнительной | Тянутая после предваритель- | со специальной отделкой поверхности путем удаления поверхностного слоя | покрытая |
| оксидированная (окис- |
| отделки | ной шли- | полирован- | шлифованная | травленая | с металлическим покрытием | с неметаллическим покрытием | светлая | ленная | черная |
|  | поверхности после деформации | фовки, обточки или обдирки на промежуточном размере | ная |
|  | оцинкованная | Луженая | омедненная | латунированная | алюминированная | с другими покрытиями | покрытия полимерами | фосфатированная | с другими покрытиями |
|  | Для упругих элементов | + |
| С заданным температурным коэффициентом линейного расширения | + |
| + |
| Для записи гармонических сигналов | + |
| + |
| Конструкционная разного назначения | + | + |
| + |
|  | + |
| + |
| Для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения |
| + |
|  | + | + |
|  | Для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения | + |
| Для крепежных изделий, изготавливаемых методом холодного выдавливания и высадки | + | + |
|  | + |
| + |
| + |
| Шплинтовая | + |
| + |
| Полиграфическая | + |
| + |
|  | + |
| + |
|  | Игольная | + |
| Гребнечесальная |
|  | + |
| Бердная | + |
|  | + |
|  | + |
| Кардная |
| - |
|  | + |
| + |
| Ремизная |
|  | + |
| + |
| Колковая | + |
| Увязочная | + |
|  | + |
|  | + |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

для крепежных изделий; изготовляемых методам холодного выдавливания и высадки;

шплинтовая;

полиграфическая;

игольная;

гребнечесаная; бердная; кардная; ремизная; колковая; увязочная.

3. Характеристика проволоки в зависимости от назначения приведена в таблице.