СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ 
ОДИНАРНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5336-80

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ Технические условия Single woven steel wire cloth. Specifications | ГОСТ 5336-80 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на стальные плетеные одинарные сетки с ромбическими и квадратными ячейками( изготовленные сплетением в одну перевивку плоских спиралей из стальной проволоки и применяемые для ограждений( теплоизоляционных работ( крепления горных выработок на шахтах и рудниках( просеивания материалов.

(Измененная редакция( Изм. № 1( 2).

# 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Сетка подразделяется по форме ячеек:

ромбическая - Р (острый угол ромба должен быть 60() - черт. 1;

квадратная - черт. 2;

по виду поверхности:

без покрытия(

из проволоки оцинкованной - 0.

Сетки по точности размера ячейки подразделяют на группы 1 и 2.

| Черт. 1 | Черт. 2 |
| --- | --- |

(Измененная редакция( Изм. № 1( 2).

1.2. Размер стороны ячейки в свету и диаметр проволоки должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Номер ячейки | Номинальный размер стороны ячейки в свету( мм | Номинальный диаметр проволоки( мм |
| --- | --- | --- |
| С ромбической ячейкой |
| 5 | 5 | 1,2 |
| 6 | 6 | 1,2 |
| 8 | 8 | 1,2 1,4 |
| С ромбической или квадратной ячейкой |
| 10 | 10 | 1,2 1,4 |
| 12 | 12 | 1,4 1,6 |
| 15 | 15 | 1,6 |
| 20 | 20 | 1,8 2,0 |
| С квадратной ячейкой |
| 15 | 15 | 2,0 |
| 25 | 25 | 2,0 2,5 |
| 35 | 35 | 2,0 2,5 |
| 45 | 45 | 2,5 3,0 |
| 50 | 50 | 3,0 |
| 60 | 60 | 3,0 |
| 80 | 80 | 4,0 |
| 100 | 100 | 5,0 |

Допускается по согласованию потребителя с изготовителем изготовление сеток облегченных (ОБ) № 20( 25( 35 из низкоуглеродистой термически необработанной проволоки без покрытия с номинальным диаметром 1(8 мм взамен 2(0 мм; сетки № 45 из проволоки диаметром 2(0 мм взамен 2(5 мм; № 50 из проволоки диаметром 2(5 мм; № 80 из проволоки диаметром 3(0 мм № 100 из проволоки диаметром 4(0 мм.

(Измененная редакция( Изм. № 1( 3).

Примеры условных обозначений

Сетка с ромбической ячейкой № 12( из термически необработанной проволоки( диаметром 1(6 мм( группы 1:

Сетка 1-Р-12-1(6 ГОСТ 5336-80

Сетка с квадратной ячейкой № 20( из оцинкованной проволоки( диаметром 2(0 мм( группы 2:

Сетка 2-20-2(0-0 ГОСТ 5336-80

Сетка с квадратной ячейкой № 20 из проволоки диаметром 1(8 мм:

Сетка 20-ОБ ГОСТ 5336-80

(Измененная редакция( Изм. № 2).

1.3. Предельное отклонение для среднего арифметического размера стороны ячейки не должно превышать + 6 % для сеток 1-й группы и + 10 % для сеток 2-й группы.

(Измененная редакция( Изм. № 1).

1.4. Предельное отклонение угла ячейки от номинального не должно превышать ( 10(.

1.5. Ширина сетки и предельные отклонения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Сетка № 15 из проволоки диаметром 2(0 мм может изготовляться шириной до 2000 мм.

Таблица 2

| Номер сетки | Ширина( мм | Предельные отклонения( мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-й группы | 2-й группы |
| 5-8 | 1000 | -15 | -15 |
| 10-15 | 1000( 1500 |  | -25 |
| 20-35 | 1000( 1500( 2000 | -1,12 ячейки | -45 |
| 45-60 | 1500( 2000 |  | -1,6 ячейки |
| 80-100 | 2000( 2500( 3000 |  |  |

(Измененная редакция( Изм. № 1).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Сетки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту( утвержденному в установленном порядке( из низкоуглеродистой термически необработанной без покрытия или оцинкованной проволоки нормальной точности изготовления по ТУ 14-4-1563-89.

Сетки 1-й группы должны изготовляться из проволоки с минусовыми предельными отклонениями( равными сумме абсолютных значений предельных отклонений.

(Измененная редакция( Изм. № 1( 3).

2.2. Каждая спираль должна состоять из одной проволоки.

2.3. Смежные спирали должны быть вплетены друг в друга всеми витками без пропусков.

2.4. В сетке не должно быть перевернутых спиралей.

(Измененная редакция( Изм. № 2).

2.5. Концы спиралей с обеих сторон сетки должны быть обрезаны и каждый конец в месте соединения должен быть загнут к своей спирали.

2.6. Сетки после изготовления свертываются в рулоны. Рулон должен состоять из одного куска сетки длиной не менее 5 м для сеток №№ 5-60 и не менее 3 м для сеток №№ 80( 100.

Допускается свертывать рулоны из двух кусков сшитых спиралью.

Для сеток 1-й группы рулон должен состоять из одного куска длиной не менее 10 м для сеток №№ 5-60 и не менее 5 м для сеток № 80( 100.

(Измененная редакция( Изм. № 1( 2).

2.7. Масса рулона не должна превышать 80 кг. Для сеток № 80 и 100 допускается увеличение массы рулона сетки до 250 кг.

(Измененная редакция( Изм. № 1).

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Сетки принимают партиями. Партия должна состоять из сеток одного номера( одной ширины( одного материала и оформлена одним документом о качестве. Документ о качестве должен содержать:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия- изготовителя;

условное обозначение сетки;

ширину в миллиметрах и длину сетки в метрах( общее количество сетки в метрах квадратных;

количество рулонов в партии.

(Измененная редакция( Изм. № 1).

3.2. Для проверки качества переплетения( загибки концов спирали( среднего арифметического значения размера стороны ячейки в свету( длины( ширины сетки и угла ячейки от партии отбирают 5 % рулонов( но не менее двух.

(Измененная редакция( Изм. № 2).

3.3. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторную проверку на удвоенном количестве рулонов.

Результаты повторной проверки распространяют на всю партию.

(Измененная редакция( Изм. № 1).

# 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Качество переплетения и загибку концов спиралей определяют визуально при перемотке рулонов сетки.

4.2. Среднее арифметическое значение размера стороны ячейки в свету определяют в трех местах сетки( отстоящей от края не менее чем на 100 мм( отсчитывают в двух направлениях параллельно сторонам ячейки по 10 ячеек для сеток №№ 5-15 и по 5 ячеек для сеток №№ 20-100 и замеряют длину участка( включая одну крайнюю проволоку( на котором расположены отсчитанные ячейки. Длину участка для определения среднего арифметического значения размера стороны ячейки в свету измеряют метром или линейкой с ценой деления 1 мм.

Среднее арифметическое значение размера стороны ячейки в свету (а)( мм( вычисляют по формуле

где l - длина участка( на котором расположены последовательно отсчитанные в соответствующих направлениях 5 или 10 ячеек( мм;

n - число отсчитанных ячеек;

d - номинальный диаметр проволоки( мм.

Окончательное значение среднего арифметического размера стороны ячейки в свету определяют как среднее арифметическое шести замеров.

4.3. Диаметр проволоки измеряют микрометром по ГОСТ 6507-90 перед изготовлением сетки.

(Измененная редакция( Изм. № 2).

4.4. Ширину сетки измеряют по выступающим загнутым концам проволок метром или рулеткой с ценой деления 1 мм. Длину сетки измеряют в натянутом состоянии( исключающем изменение формы ячеек( метром или рулеткой с ценой деления 1 мм или счетчиком.

4.5. Угол ячейки проверяют угломером по ГОСТ 5378-88 или шаблоном в трех местах сетки( но не ближе чем на 2 ячейки от края сетки.

# 5. УПАКОВКА( МАРКИРОВКА( ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каждый рулон сетки должен быть перевязан низкоуглеродистой проволокой диаметром 1(2-2(5 мм по ГОСТ 3282-74 или ТУ 14-4-1563-89 или отходами этой проволоки посередине и по краям или конец полотна сетки должен быть привязан такой же проволокой к рулону посередине и по краям.

(Измененная редакция( Изм. № 1( 3).

5.2. Торцы рулона должны быть обернуты бумагой по ГОСТ 8828-89 или другой бумагой( изготовленной по нормативно-технической документации( или упаковочной тканью по ГОСТ 5530-81( или тарным холстопрошивным полотном( или клееным полотном( или сшивным лоскутом из отходов текстильной промышленности( а также другими материалами( изготовленными по нормативно-технической документации( исключающими применение хлопчатобумажных или льняных тканей и не ухудшающих качества упаковки.

Допускается сетки № 5-50 включительно не упаковывать а обязательно перевязывать крестообразно торцы рулона проволоки в соответствии с п. 5.1 или иным способом перевязки рулона( при условии предотвращения сцепления загнутых проволок между собой.

Упаковочные материалы на торцах рулонов обвязываются проволокой в соответствии с п. 5.1.

Упаковка сетки( транспортируемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы( должна соответствовать ГОСТ 15846-79.

(Измененная редакция( Изм. № 1( 2).

5.3. По требованию потребителя сетка покрывается консервационной смазкой ЖКБ по утвержденной технической документации или смесью ЖКБ и индустриального масла по ГОСТ 20799-88 в соотношении 1:1.

5.4. К торцу рулона или пакета должен быть прикреплен ярлык( на котором указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение сетки;

ширину в миллиметрах и длину сетки в метрах( общее количество сетки в метрах квадратных.

5.3 - 5.4. (Измененная редакция( Изм. № 1).

5.4а. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77.

(Введен дополнительно( Изм. № 1).

5.5. Сетку транспортируют пакетами по ГОСТ 26663-76 или рулонами. Допускается формирование пакетов без применения поддонов.

Диаметр рулона - от 200 до 600 мм( длина - от 1000 до 3000 мм. Пакет формируется из рулонов. Габаритные размеры пакета: длина от 1000 до 3000 мм( ширина от 1870 мм( высота до 1400 мм. Укрупненное грузовое место формируется при транспортировании потребителю двух или более рулонов.

Средствами пакетирования являются:

катанка диаметром 6(5 мм по ГОСТ 14085-79;

обвязки из проволоки по ГОСТ 3282-74 или по ОСТ 14-4-210-87.

обвязки из ленты по ГОСТ 3560-73.

проволока и лента по другой нормативно-технической документации.

Масса пакета не более 1 т.

Сетки транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов( действующими на транспорте данного вида и Техническими условиями погрузки и крепления грузов( утвержденными Министерством путей сообщения СССР. Транспортирование по железной дороге проводится повагонными или мелкими отправками. На открытом подвижном составе сетку транспортируют только пакетами.

Условия транспортирования сетки в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 и 8 по ГОСТ 15150-69.

(Измененная редакция( Изм. № 1( 2( 3).

5.6. Хранение сеток должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

(Измененная редакция( Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица живого сечения и теоретической массы 1 м2 сетки

| Номер сетки | Диаметр проволоки( мм | Живое сечение сетки( % | Масса 1 м2 сетки( кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетка с ромбической ячейкой |
| 5 | 1,2 | 55,9 | 4,52 |
| 6 | 1,2 | 61,0 | 3,73 |
| 8 | 1,2 1,4 | 69,8 65,5 | 2,78 3,80 |
| Сетка с ромбической или квадратной ячейкой |
| 10 | 1,2 1,4 | 75,3 (78,9) 71,5 (76,2) | 2,20 (1,96) 3,00 (2,68) |
| 12 | 1,4 1,6 | 76,3 (79,0) 73,3 (77,0) | 2,48 (2,24) 3,24 (2,92) |
| 15 | 1,6 1,8 | 77,5 (80,9) 76,0 (78,9) | 2,57 (2,27) 3,25 (2,88) |
| 20 | 2,0 | 81,4 | 3,00 (2,66) |
| Сетка с квадратной ячейкой |
| 15 | 2,0 | 73,0 | 3,60 |
| 25 | 2,0 2,5 | 84,7 81,8 | 2,15 3,36 |
| 35 | 2,0 2,5 | 91,0 87,0 | 1,56 2,44 |
| 45 | 2,5 3,0 | 84,4 87,0 | 1,87 2,70 |
| 50 | 3,0 | 88,8 | 2,42 |
| 60 | 3,0 | 90,5 | 2,00 |
| 80 | 4,0 | 90,3 | 2,76 |
| 100 | 5,0 | 90,5 | 3,40 |

Примечание. Значения( указанные в скобках( распространяются на сетки с квадратной ячейкой.

(Измененная редакция( Изм. № 2( 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

К.Г. Залялютдинов( Н.А. Галкина( В.Д. Егоров( Л.А. Паршина( Г.Л. Седун

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.03.80 № 1466

3. ВЗАМЕН ГОСТ 5336-67

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД( на которые дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 3282-74 | 5.1; 5.5 |
| ГОСТ 3560-73 | 5.5 |
| ГОСТ 5378-88 | 4.5 |
| ГОСТ 5530-81 | 5.2 |
| ГОСТ 6507-90 | 4.3 |
| ГОСТ 8828-89 | 5.2 |
| ГОСТ 14192-77 | 5.4а |
| ГОСТ 15150-69 | 5.5; 5.6 |
| ГОСТ 15846-79 | 5.2 |
| ГОСТ 20799-88 | 5.3 |
| ГОСТ 26663-85 | 5.5 |
| ТУ 14-15-213-89 | 5.5 |
| ТУ 14-4-1563-89 | 2.1; 5.1; 5.5 |

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 08.04.91 № 457

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1992 г.) с Изменениями № 1( 2( 3( утвержденными в сентябре 1986 г.( апреле 1991 г. (ИУС 12-86( 6-89( 7-91)